МАСТЕРпро Текстур

Декоративная минеральная камешковая штукатурка с фактурным исполнением, предназначенная для фасадов зданий и отделки внутри помещений.

Рекомендуемое применение

Наносится на старые и новые минеральные цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, гипсокартон, древесностружечные плиты, а также бетон. Подходит для использования в составе фасадных систем (теплоизоляционных, композиционных) с наружными штукатурными слоями. Для ручного и механизированного нанесения.

Тиксотропный тип    Прочность при растяжении ≥3,0 МПа

Прочность при сжатии ≥7,0 МПа Фактурный материал

Для внутренних и внешних работ Гражданское строительство

Описание материала

МАСТЕРпро Текстур— минеральная тонкослойная декоративная штукатурка под окраску на основе цементного вяжущего с камешковой текстурой для внутренних и наружных работ. Для ручного и механизированного нанесения.  Толщина нанесения зависит от фракции заполнителя.

Характеристики

| Свойства продукта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | белый порошок |  |
| Толщина нанесения, мм | зависит от фракции заполнителя |  |
| Максимальная фракция заполнителя, мм | 1,5 или 2,5 или 3,5 |  |
| Расход сухой смеси, кг/м2 | для фракции 1,5 мм - 2,0 - 2,2; для фракции 2,5 мм - 2,8 - 3,2; для фракции 3,5 мм - 5,2 – 5,6. |  |
| Температура применения, °С | от +5 до +30 |  |
| Температура эксплуатации, °С | от -50 до +70 |  |
| Свойства свежеприготовленной смеси (условия в лаборатории: температура воздуха 20 ± 2°С, влажность 65 ± 5%) |  |  |
| Сохраняемость первоначальной подвижности, мин | ≥ 60 |  |
| Свойства затвердевшего материала (КНТ: температура воздуха 20 ± 2°С, влажность 90 ± 5%) |  |  |
| Прочность при сжатии, МПа | 28 сут | ≥ 7,0 |
| Прочность на растяжение при изгибе, МПа | 28 сут | ≥ 3,0 |

Назначение

Сухая штукатурная смесь на основе цементного вяжущего в соответствии с ГОСТ 31357 – 2007.

Заключения/стандарты

- СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия.

- СТО 26568488-001-2023. Ремонт и защита бетонных и железобетонных конструкций с применением материалов, производимых ООО «Полипласт-Юг». Разработан: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО «НИЦ «Строительство» и 
ООО «Полипласт-Юг».

- СТО 41813749-030-2024. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения совместимости материалов. АО «ЦНИИТС».

- АТР Применение материалов Полипласт на объектах строительства.

- ГОСТ 31357 – 2007. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия.