МАСТЕРпро Декор

Декоративная минеральная штукатурка, предназначенная для фасадов зданий и отделки внутри помещений. Позволяет придавать поверхности декоративную бороздчатую поверхность «короед».

В зависимости от потребности выпускается в трёх разновидностях на основе фракций 1,5 мм, 2,5 мм, 3,5 мм.

Рекомендуемое применение

Тиксотропный тип Прочность при растяжении ≥3,0 МПа

Температура применения от +50С до +300С        Прочность при сжатии ≥6,5 МПа

Фактурный материал

Описание материала

МАСТЕРпро Декор— Минеральная тонкослойная декоративная штукатурка под окраску на основе цементного вяжущего с бороздчатой фактурой «короед» для внутренних и наружных работ. Наносится на старые и новые минеральные цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, гипсокартон, древесностружечные плиты, а также бетон. Подходит для использования в составе систем фасадных теплоизоляционных композиционных,

с наружными штукатурными слоями. Для ручного и механизированного нанесения.  Температура применения МАСТЕРпро Декор: от +5°С до +30 °С. Толщина нанесения зависит от фракции заполнителя.

Характеристики

| Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- |
| Максимальная фракция заполнителя | 3 мм |
| Сохраняемость подвижности смеси, мин | ≥ 60 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1600 |
| Цвет | белый |
| Температура применения | от +5 до +30°C |
| Группа горючести | НГ |
| Температура эксплуатации | от – 50 до +70°С |
| Прочность на сжатие через 28 суток, МПа | ≥ 6,5 |
| Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток, МПа | ≥ 3 |

Назначение

В соответствии с ГОСТ 31357 – 2007.

Заключения/стандарты

- СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия.

- СТО 26568488-001-2023. Ремонт и защита бетонных и железобетонных конструкций с применением материалов, производимых ООО «Полипласт-Юг». Разработан: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО «НИЦ «Строительство» и 
ООО «Полипласт-Юг».

- Экспертное заключение от 31.05.2023 по применению материалов ООО «Полипласт-Юг» в транспортном строительстве. АО «ЦНИИТС».

- СТО 41813749-030-2024. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения совместимости материалов. АО «ЦНИИТС».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 03.07.2024 по применению на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. 
ФДА «Росавтодор».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 10.09.2024 по применению на объектах ГК «Автодор».

- АТР Применение материалов Полипласт на объектах строительства.

- ГОСТ 31357 – 2007. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия